**COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA**

**(Provincia di Agrigento)**

### **V AREA FUNZIONALE**

Ambiente - Protezione Civile

Turismo – Cultura – Sport e Spettacolo

Elenco fornitura e scheda tecnica

|  |
| --- |
| **FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTO ERBOSO SINTETICO NEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE** |
|  | Fornitura e posa in opera di manto erboso sintetico nel campo di calcetto comunale Dimensioni calcetto max 40m\*20m, compreso smaltimento esistente ed eventuali oneri e smaltimento e quant’altro sia necessario per il lavoro a perfetta regola d’arte**CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME** |  |
|  | CARATTTERISTICHE FILATO | TOLLERANZA |
|  | COLORE | VERDE ECOLOGICO |  |
|  | COMPOSIZIONE | POLIETILENE 100% |  |
|  | TITOLO | 11500 DTEX o simili | +/- 4% |
|  | STRUTTURA | MONOFILAMENTO |  |
|  | SPESSORE | 140 µ | +/- 5% |
|  | ALTEZZA | 40 mm | +/- 5% |
|  | ESTENZIONE DEL FILO | 85 mm | +/- 5% |
|  | PUNTI AL m2 | 9.000 | +/- 5% |
|  | PESO FILATO AL m2 | 845 gr | +/- 5% |
|  | CARATTERISTICHE SUPPORTO | TOLLERANZA |
|  | TESSUTO PRIMARIO | 100% Polipropilene con fleece stabilizzato ai raggi UV |  |
|  | PESO AL m2 | 150 gr | +/- 3% |
|  | LATTICE | Compound XSBR o simili |  |
|  | PESO AL m2 | 1.100 gr | +/- 5% |
|  | CARATTERISTICHE TAPPETO | TOLLERANZA |
|  | PESO TOTALE AL m2 | 2.000 gr | +/- 5% |
|  | LARGHEZZA ROTOLO | 4.05 – 5.05 | +/- 0,5% |
|  | LUNGHEZZA ROTOLO | A richiesta | +/- 4% |
|  | PERMEABILITA’ | 1.000 l/h | +/- 4% |
|  | INTASAMENTI | Sabbia kg 20/m2 Gomma Colorata kg 6/m2 |  |

**IL RESPONSABILE V AREA FUNZIONALE**

Ambiente - Protezione Civile

Turismo – Cultura – Sport e Spettacolo

DottGeol. *Giuseppe Nigro*